Natural Wood 2738

Drukuj tę stronę

| Rodzaj produktu | Akrylowa bejca do drewna. |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Do wszystkich rodzajów drewna. We wnętrzach produkt jest odpowiedni do wszelkich elementów drewnianych, na zewnątrz - zalecany na fasady, płoty, okapy i inne konstrukcje pionowe. |
| Cechy szczególne | Nie kapie w czasie malowania O delikatnym zapachu i jedwabistym połysku Głęboko wnika w podłoże, zapewniając mu długotrwały efekt kolorystyczny Nie pozostawia grubej powłoki na powierzchni drewna, przez co nie łuszczy się i ułatwia jego renowację Idealny do żłobków, przedszkoli, szpitali. Bezpieczny do zabawek dla dzieci powyżej 3-go roku życia (europejska norma EN-71-3). Uwypukla rysunek i strukturę drewna. |
| Kolor | 729 - tek 731 - orzech laskowy 732 - sosna 878 - biała 900 - bezbarwna 919 - dąb 950 - palisander 951 - kasztan 952 - mahoń 954 - buk |
| Pojemność | 0,75 l, 2,5 l |
| Rozpuszczalnik | Woda |
| Gęstość (g/cm3) | Ok. 1,0 – 1,1 |
| Zaw. subst. stałych (w/w%) | Ok. 12 |
| Wydajność | 10 – 12 m 2 / l |
| Zapach | Nieznaczny |
| Spoiwo | Akryl |
| Pigmenty | Organiczne i nieorganiczne |
| Połysk | Matowy do jedwabistego, zależnie od liczby nałożonych warstw i absorpcyjności podłoża. |
| Czas schnięcia | (temp. powietrza 20 0C, wilg. powietrza 60%) Pyłosuchość po ok. 1 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz. |
| Sposób użycia | Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć. Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe. Wilg. podłoża: drewno miękkie max. - 15% drewno twarde max. - 12% Z powierzchni uprzednio malowanych czy lakierowanych należy usunąć (strugając lub szlifując) stare warstwy farby lub lakieru aż do surowego drewna. Przy odnawianiu zdrowych podłoży uprzednio zdobionych Natural Wood wystarczy lekko je przeszlifować. Przy użyciu na zewnątrz, zastosować 1 warstwę podkładu Fondo lub Wood Preserver (konieczna zawsze na surowym drewnie) Nakładać 2 - 3 warstwy na zewnątrz; 1 - 3 warstwy - we wnętrzach. Nanosić pędzlem. . Nie stosować w temperaturze poniżej 5 0C lub przy wilgotności powietrza pow. 80%. |
| Uwagi | Używając odcieni Sosna i Buk nakładać 3 warstwy. Przy zdobieniu stolarki okiennej i drzwiowej z surowego drewna nakładać 3 warstwy bejcy, bez względu na jej odcień. Nie używać samego Natural Wood w wersji bezbarwnej oraz odcieniu Buk, na zewnątrz. Drewno twarde nie wymaga podkładu. |
| Rozcieńczanie | Nie rozcieńczać |
| Czyszczenie narzędzi | Wodą i mydłem, bezpośrednio po użyciu. |
| Trwałość | 5 lat w nie otwieranych pojemnikach. |
| Sposób przechowywania | W szczelnie zamkniętych pojemnikach Przechowywać i transportować w temp. pow. 5 0C |
| ATEST PZH HK/B/2533/01/2001 |  |