|  | CEKOR-R® Farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna czerwona tlenkowa |
| --- | --- |
| Symbol PKWiU: | 24.30.12-28.15 |
| Opakowania handlowe: | p. 1 l , p. 10 l . |
| Norma: | ZN - -PCW-1280:2002 |
| Atesty: | Farba CEKOR-R® jest zgodna z PN-C-81901. Posiada również Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1052/01/99 z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych. |
| Zakres stosowania | Farba ftalowo-silikonowa CEKOR-R® przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 200oC (okresowo do 300oC) oraz innych stalowych elementów instalacyjnych, a także konstrukcji stalowych i elementów żeliwnych nie narażonych na działanie podwyższonej temperatury. Farba ma dobrą tolerancję dla niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża, można ją nakładać na powierzchnie oczyszczone metodą szczotkowania, uzyskując przy tym trwałe i skuteczne pokrycie ochronne. Farba CEKOR-R® nie wymaga nakładania powłoki nawierzchniowej, ale może być stosowana jako podkład antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz chlorokauczukowe. |
| Metody aplikacji | Farbę CEKOR-R® można nanosić - pędzlem z lepkości handlowej - natryskiem pneumatycznym Proponowane parametry aplikacji lepkość 22-27 sek ciśnienie 3 – 5 MPa średnica dyszy 1.5 – 1.9 mm Proces suszenia powłoki można prowadzić już w temperaturze otoczenia (15-18oC). |
| Wydajność [m2/l] | 10 -11 m2 z 1 litra farby przy jednokrotnym malowaniu o grubości warstwy 40 m. |
| Własności użytkowe | Farba CEKOR-R® daje gładkie powłoki, bez zmarszczeń i chropowatości. Podstawowe własności:: - lepkość umowna według kubka wypływowego z dnem stożkowym  4 - 100-150 sekund - gęstość, najwyżej 1,25g/cm3 - zawartość substancji lotnych, najwyżej - 47% wag - zawartość substancji nielotnych - 53% obj. - czas schnięcia powłoki w 20oC, najwyżej - stopień 1 - 6 godzin - stopień 3 - 24 godzin - czas schnięcia powłoki w 120oC, najwyżej - stopień 7 - 30 minut - grubość powłoki - 40 -50m - zalecana ilość warstw - 2-4 bez emalii - nawierzchniowej - - 2 dla zestawu z emalią - nawierzchniową otrzymana powłoka charakteryzuje się dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie czynników atmosferycznych i korozyjnych. |
| Sposób stosowania | Farbę CEKOR-R® należy nakładać natryskiem pneumatycznym lub pędzlem na powierzchnie oczyszczone metodą szczotkowania do stopnia czystości St 2 wg PN-ISO 8501-1. Do rozcieńczania farby CEKOR-R® używa się rozcieńczalników produkcji Polifarb Cieszyn-Wrocław: - do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania o symbolu PKWiU: 24.30.22-79.13 lub - rozcieńczalnika wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania o symb. PKWiU: 24.30.22-79.16. Farba CEKOR-R® jest jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. W zależności od stopnia agresywności środowiska zaleca się nakładanie 2-4 warstw w 24 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy. W przypadku kiedy wymagany jest odpowiedni efekt dekoracyjny, na farbę CEKOR-R® można nałożyć 1-2 warstwy emalii lub farby ftalowej, ftalowej modyfikowanej, chlorokauczukowej. Pierwszą warstwę emalii ftalowej można nanosić po 24 godzinach aklimatyzacji powłoki z CEKORU-R® w temperaturze otoczenia, a pierwszą warstwę emalii chlorokauczukowej ogólnego stosowania po 10 dniach aklimatyzacji. |
| Wskazówki BHI i P.POŻ | Surowce wchodzące w skład farby są palne. Farba zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie prace zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji. |
| Okres gwarancji | 4 miesiące |
| Uwagi |  |