CEKOL GS-20

Klej gipsowy

ZASTOSOWANIE :

Klej gipsowy CEKOL GS – 20 służy do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych oraz elementów gipsowych (sztukaterii) do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu oraz bloczków gipsowych. Może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI :

CEKOL GS – 20 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących i uszlachetniających. CEKOL GS – 20  jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA :

Klej gipsowy posiada doskonałą przyczepność do podłoży, betonowych, z cegły, gazobetonu, bloczków gipsowych oraz płyt kartonowo-gipsowych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku i tynku należy usunąć.

Uwaga:

Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją gruntującą

CEKOL GS-82 lub CEKOL DL-80.

WYKONANIE :

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody ( 0,4 do 0,45 litra wody na 1 kg suchej mieszanki) i pozostawić na około 2 minuty, po czym wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 45 minut.

DANE TECHNICZNE :

Proporcje mieszanki :				0,4 do 0,45 litra wody na 1 kg proszku

Czas zużycia zaprawy :			45 minut

Wydajność :					1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Temperatura wykonywania prac :		+50C do +250C

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 12860:2002; PN-B-30042:1997

OPAKOWANIE :

Worki papierowe – 20 kg.

PRZECHOWYWANIE :

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesięcy.

ATEST:

HK/B/1706/01/2003