CEKOL GS-200

Gipsowa masa szpachlowa

ZASTOSOWANIE :

CEKOL GS-200 służy do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem. Umożliwia wykonanie gładkich powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI :

CEKOL GS-200 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących, opóźniających wiązanie oraz zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża. CEKOL GS – 200 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym CEKOL GS-200 jest łatwy w obróbce.

ZALECANE PODŁOŻA :

Cegła, beton, gazobeton, płyty i bloczki gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA :

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku i tynku należy usunąć. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą

CEKOL GS-82 lub CEKOL DL-80.

WYKONANIE :

Zawartość opakowanie wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy stosując około 0,4 litra wody na 1 kg suchego proszku. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia i utrzymuje swoje właściwości przez około 60 minut. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą o grubości 1do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową nierdzewną lub plastikową). Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do szlifowania. Malowanie można przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu masy.

DANE TECHNICZNE :

Proporcje mieszanki :				około 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy :			60 minut

Wydajność :					1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Grubość warstwy :				1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac :		+50C do +250C

Zaprawa spełnia wymagania PN-B-30042:1997

OPAKOWANIE:

Worki papierowe – 2; 5; 10; 20 kg.

PRZECHOWYWANIE :

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesięcy.

ATEST:

HK/B/1706/01/2003