# SILIKON SANITARNY SUPER PLUS

Silikon sanitarny SUPER PLUS  jest jednoskładnikowym, szybkoutwardzalnym szczeliwem, które w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy elastyczną, wytrzymałą spoinę. Przeznaczony jest głównie do zastosowań sanitarnych oraz połączeń budowlanych, wymagających zabezpieczeń przed wilgocią. Silikon SUPER PLUS SANITARNY  zawiera środek bakteriobójczy i grzybobójczy. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością oraz przyczepnością do powierzchni porowatych ( cegła, ceramika, drewno ) i nieporowatych ( szkło, ceramika, aluminium ). Cechuje go doskonała odporność na starzenie pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i  promieniowania UV : nie kurczy się, nie pęka i nie odbarwia. Silikon sanitarny CSS 627 nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

## TYPOWE DANE TECHNICZNE

| Konsystencja ................................................................................ | pasta |
| --- | --- |
| System utwardzania...................................................................... | octanowy |
| Dostępne kolory ........................................................................... | bezbarwny, biały |
| Gęstość......................................................................................... | 1,03 g/cm³ |
| Moduł @ przy wydłużeniu 100% ................................................. | 0,49 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu ........................................................... | 115 % |
| Siła przy zerwaniu ....................................................................... | 0,55 MPa |
| Odporność termiczna................................................................... | -50 ÷ +180°C |
| Temperatura stosowania.............................................................. | +5 ÷ +40°C |
| Czas obróbki................................................................................. | do 20 min. |

# ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I AKTAMI NORMATYWNYMI

Silikon posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2224/02/98 Państwowego Zakładu Higieny i spełnia wymagania Aprobaty Technicznej nr AT-15-4501/2000.