KARTA TECHNICZNA NR 1/MU/98

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY											TYTAN

Środek do usuwania grzybów i pleśni na drewnie, murach, tynkach i powłokach malarskich. Działa zwalczająco i profilaktycznie w stosunku do grzybów domowych, pleśniowych i glonów.

ZASTOSOWANIE

- Zwalczanie grzybów domowych i pleśniowych na murach, tynkach i powłokach z farb klejowych i emulsyjnych.

DANE TECHNICZNE:

Skład:						czwartorzędowe sole amoniowe, związki boru,

środki modyfikujące, woda;

Kolor:						bezbarwny;

Zapach:					słaby, lekko drażniący, przemijający;

Konsystencja:				ciekła;

Wskaźnik pH:				8 - 9;

Gęstość (20°C):				1,010 - 1,030 g/cm3;

Głębokość wnikania w drewno:		1,8 mm (drewno o wilgotności 12%)

3,2 mm (drewno o wilgotności 28%);

Wydajność:					0,3 - 0,8 litra / m2;

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego  Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr HK/B/0698/02/98

SPOSÓB UŻYCIA:

METODA I (usunięcie grzybni):

- usunąć pleśń, skażoną powłokę malarską i skażoną warstwę tynku;

- oczyścić i odkurzyć podłoże;

- dwukrotnie posmarować zagrzybianą powierzchnię (za pomocą pędzla) środkiem w ilości ok. 0,3 l/m2, w odstępach kilku godzin;

- wykonać, po wyschnięciu podłoża, nową warstwę tynku lub/i powłoki malarskiej z farby emulsyjnej albo klejowej;

METODA II (usunięcie grzybni):

- usunąć grzybnię;

- zmyć zagrzybianą powierzchnię wodą;

- po wyschnięciu, dwukrotnie posmarować zagrzybianą powierzchnię (za pomocą pędzla) środkiem w ilości ok. 0,3 l/m2, w odstępach kilku godzin;

- wykończyć powierzchnię powłoką malarską lub pozostawić ją bez wykończenia;

METODA III (bez usuwania grzybni):

- trzykrotnie posmarować zagrzybianą powierzchnię środkiem  w ilości ok. 0,8 litra/ m2, w odstępach kilkugodzinnych;

- pozostawić powierzchnię bez wykończenia;

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w pojemniki o poj. 1 i 5 l.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temp. od +5°C do +30°C. Z dala od źródeł ognia i grzejników, środków spożywczych w miejscach niedostępnych dla dzieci.

UWAGI:

- Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń, ale należy wyeliminować bezpośredni kontakt użytkowników  i żywności z czyszczoną powierzchnią.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

- Prace wykonywać w warunkach przepływu (wietrzone pomieszczenia).

- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów.

- Nie dopuszczać do skażenia gruntu, studni i ścieków wodnych.

- Po zakończeniu pracy umyć twarz i ręce w cieplej wodzie.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.