Karta techniczna Nr 1/D/96

TYTAN - DEKARSKI

Bitumiczno- kauczukowa  masa uszczelniająca  o znakomitej przyczepności do typowych materiałów budowlanych takich jak: szkło, ceramika, pow. emaliowane, aluminium, stal, stal ocynkowana, drewno, kamień, cegła,  beton, papa, lepik, abizol, dachówka  itp.

OPIS

Wysokiej jakości, trwale plastyczny, materiał odporny na zmienne warunki atmosferyczne w temperaturach od - 20 oC do + 80 oC. Ze względu na wysoką odporność na starzenie  produkt  polecany jest przede wszystkim do prac dekarskich jak i w innych zastosowaniach odpowiednich dla bitumów i asfaltów, np. przy zabezpieczeniach przeciwwilgociowych - uszczelnienia szczelin.

ZASTOSOWANIE

Podstawowe

*	Uszczelnienia przeciekających pokryć dachowych wykonanych z papy, dachówki, płyty

falistej i płaskiej, blachy i innych.*

*	Uszczelnienie złącz pomiędzy materiałami kryjącymi dachy np. papy, dachówki, blachy, płyt azbestowych i innych.

*	Uszczelnienie obróbek blacharskich w tym; pasów podrynnowych, obróbek ogniomurów, obróbek kalenicy dachu, obróbek kominów i przewodów wentylacyjnych, obróbek na stykach ogniomurów i połaci dachowe, obróbek świetlików i okien dachowych.

*	 Uszczelnienia na połączeniach rynien, koszy i rur spustowych.

Inne

*	 Wypełnienie bruzd i styków podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej ścian

budynków np. na styku, fundament - ściana, ściana piwnic-ściana parteru

*	 Wypełnienie styku,  ściana przyziemia- opaska betonowa wokół budynku

DANE CHARAKTERYSTYCZNE -TYTAN  DEKARSKI

* Kolor					- czarny

* Konsystencja			- jednorodna  masa plastyczna

* Baza					- bitum, zmodyfikowany syntetycznym kauczukiem

* Gęstość				- ok. 1,27 g/cm3

* Odporność termiczna		- od - 20 o C  do + 80 oC

* Temperatura nakładania		- od +5 oC do + 40 oC

* Zawartość rozpuszczalnika		- ok. 10,5%

* Malowalność				- zalecana po uformowaniu się warstwy zewnętrznej

* Przyleganie kurzu			- progowe

* Plamienie				- brak

* Akomodacja do ruchu		- 7,5% ogółem

* Penetracja / p.LH-30 /  20 o C	- 255

* Zawartość lepiszcza			- 50 %

* Odporność na starzenie		- właściwie wykonane połączenia, regularnie konserwo-

wane  i pracujące w odpowiednich warunkach jest 						odporne na starzenie i wpływy atmosferyczne

Odporność na opadanie złącza	- < 3mm / 20 oC      / złącze 25 mm /

ZGODNOŚĆ  Z  NORMAMI

Tytan Dekarski posiada Atest PZH NR 2 / B-773 / 94

Wykonano w oparciu o normę DIN 141906

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

1. Tytan Dekarski pakowany jest w  kartuszach 310 ml.

2. Okres przechowywania w suchym i w temperaturze  od + 5 oC do + 30 oC w oryginalnie

zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I STOSOWANIA

1. Przechowywać z dala od dzieci.

2. W razie kontaktu z oczami należy przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.

3.Stosować ogólne zasady bezpieczeństwa.

4.Narzędzia pracy zaraz po zakończeniu pracy myć terpentyną.

PROCES USZCZELNIANIA I PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

1.CZYSZCZENIE  PRZEDOPERACYJNE

Łączone powierzchnie powinny być  czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność  szczeliwa. Na wilgotnych - wysychających powierzchniach utrzymuje się również dobre przyleganie.  Wszystkie luźne cząsteczki osłabiające  przyczepność do powierzchni łączonych usunąć lub wzmocnić środkiem wzmacniającym podłoże - dotyczy to w szczególności podłoży betonowych i tynków. Powierzchnie zabrudzone zmyć środkiem czyszczącym  Tytan Koncentrat Czyszczący  po czym spłukać wodą.

2.GRUNTOWANIE

Większość podłoży nie wymaga gruntowania. Przy stosowaniu unikać nałożenia poza powierzchnię na którą będzie stosowane szczeliwo.  Ze względu na różnorodność podłoży użytkownik powinien we własnym zakresie  przeprowadzić próbę w celu osiągnięcia najlepszych  efektów. Przy zastosowaniu Tytanu  Dekarskiego przy stałym narażeniu na wilgoć  gruntową czy wodę  należy zastosować podkład.

3.PROJEKTOWANIE  I WYPEŁNIANIE SZCZELIN

W przypadku głębokich spoin można je wypełnić pianką polietylenową  o zamkniętych porach. Wprowadzenie pianki lub taśmy  powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa   i umożliwia uszczelnieniu pracę razem ze złączem.  W spoinach pachwinowych , minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić  6 mm.

4.UKŁADANIE  SZCZELIWA

Szczeliwa układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy 310 ml.  Przed użyciem kartusza należy obciąć  końcówkę  pozostawiając część gwintu do  wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny. Upewniamy się czy ułożone szczeliwo dostatecznie dociśnięte jest do pianki / taśmy / i złącza ścian.  W celu zapobieżenia zabrudzeniu  okolic szczeliny  oraz utrzymania równej linii stosujemy taśmy  samoprzylepne, które usuwamy  natychmiast  po zakończeniu obróbki szczeliwa. Spoiny wygładzamy  czystą i gładką szpatułką  mocząc w detergentach  np. mydła i wody.  Prace przeprowadzamy w temperaturze od + 5 o C  do + 40 o C.

5.ZAKOŃCZENIE  PRAC.

Przed usunięciem  taśmy maskującej  usuwamy  nadmiar szczeliwa. Ze względu na zawartość  rozpuszczalnika TYTAN DEKARSKI  powoduje skażenie wody  pitnej i dlatego nie powinien być z tego powodu stosowany w strukturach, zanim całkowicie nie wyparuje rozpuszczalnik. . Po wyparowaniu rozpuszczalnika / 6 - 8 tyg. w normalnych warunkach, przy złączach o wymiarach 20 x 30 mm / Tytan Dekarski nie powoduje skażenia wody.  Po zakończeniu prac , szczelinę można pomalować. Czyścić można przy pomocy  terpentyny czy białego spirytusu.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej  Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby / włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach / o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

JEŚLI WODA DOSTANIE SIĘ POD POKRYCIE DACHU  TO USUNIĘCIE  SZKÓD JEST BARDZO DROGIE I PRACOCHŁONNE- zastosuj Tytan Dekarski zanim do tego dojdzie. Tytan Dekarski  dla amatora i profesjonalisty. Tytan dekarski to łatwiejsze i tańsze niż myślisz.