KARTA TECHNICZNA NR 2/IMP/98

IMPREGNAT DO DREWNA NW								DREWNO SYSTEM

Niewymywalny, wielofunkcyjny impregnat do drewna działający zwalczająco i profilaktycznie w stosunku do grzybów domowych, pleśniowych i glonów. Zabezpiecza drewno przed bakteriami i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany pod farby i lakiery zwiększa odporność biologiczną drewnianych elementów budowlanych. Trwale łączy się z drewnem, nie podnosi stopnia palności drewna, jest niekorozyjny wobec stali.

ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczanie drewna budowlanego przed działaniem grzybów domowych w klasach grzyboodporności: A1, A2, A3, B1 i B2 (według instrukcji ITB nr 312) oraz owadów - technicznych szkodników drewna.

- Zwalczanie grzybów domowych i pleśniowych na drewnie.

DANE TECHNICZNE (dotyczą roztworu gotowego do użycia):

Skład:						czwartorzędowe sole amoniowe, związki boru,

środki modyfikujące, woda;

Kolor:						bezbarwny;

Zapach:					słaby, lekko drażniący, przemijający;

Konsystencja:				ciekła;

Wskaźnik pH:				pH = 8 - 9;

Gęstość (20°C):				1,010 - 1,030 g/cm3;

Głębokość wnikania w drewno:		1,8 mm (drewno o wilgotności 12%)

3,2 mm (drewno o wilgotności 28%);

Odporność na działanie deszczu:		po 2 - 3 dniach;

Ilość nanoszonych warstw:			2 - 3 (przy smarowaniu za pomocą pędzla);

Wydajność:					minimalna ilość nanoszonego środka: 0,3 litr / m2;

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  atest Państwowego  Zakładu Higieny w Warszawie NR HK/B/0698/01/98

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU:

- koncentrat rozcieńczać wodą w stosunku 1:9 (np. na 5 litrów koncentratu dodać 45 litrów wody lub na 1 litr koncentratu dodać 9 litrów wody);

METODA POWIERZCHNIOWA:

- impregnat nanosić przez 2 - 3 krotne smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub metodą minimum 30 min kąpieli;

- do czasu utrwalenia środka na drewnie (2 - 3 dni) należy chronić zaimpregnowaną powierzchnię przed wpływem opadów atmosferycznych (możliwość wypłukania preparatu przez deszcz), po tym czasie można użytkować zaimpregnowane drewno na zewnątrz;

METODA WGŁĘBNA (ciśnieniowo - próżniowa, gorąca - zimna):

- możliwa do zastosowania w specjalistycznych zakładach nasycania  (wg. instrukcji ITB nr 312);

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Impregnat pakowany jest w pojemniki o poj. 5 l lub pojemniki z koncentratem o poj. 5 l.

Przechowywać, przez 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temp. od +5°C do +30°C. Z dala od środków spożywczych w miejscach niedostępnych dla dzieci.

UWAGI:

- Nie stosować do impregnowania drewna egzotycznego i gatunków drewna nie poddających się impregnacji np. dębu.

- Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń, ale należy wyeliminować bezpośredni kontakt użytkowników  i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią.

- Preparat wiąże się z drewnem (zjawisko wymiany jonowej) po upływie 2 - 3 dni od momentu naniesienia i staje się praktycznie niewymywalny, dzięki czemu drewno jest zabezpieczone przed korozją mikrobiologiczną.

- Nie stosować do impregnacji materiałów narażonych na bezpośrednie działanie wody i kontakt z gruntem.

- Przed zastosowaniem na wcześniej już impregnowane lub barwione powierzchnie należy wcześniej wykonać próby.

- Przed zaimpregnowaniem drewna nie używać do czyszczenia powierzchni detergentów, ponieważ wchodzą one  w reakcję z impregnatem.

- Zaimpregnowaną powierzchnię można pokrywać farbami ftalowymi i lakierami (zalecane wcześniejsze dokonanie prób).

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

- Prace wykonywać w warunkach przepływu (wietrzone pomieszczenia).

- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów.

- Nie dopuszczać do skażenia gruntu, studni i ścieków wodnych.

- Po zakończeniu pracy umyć twarz i ręce w cieplej wodzie.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.