\

KARTA TECHNICZNA NR ...........

SILIKON TYTAN RAINBOW

Silikon TYTAN RAINBOW – pierwszy na rynku silikon w tak szerokiej gamie kolorystycznej,  sanitarny oraz w  systemie sieciowania neutralnym (alkoxy):

- 60 bazowych kolorów i każdy inny na zamówienie,

- zwiększona ilość środków grzybobójczych,

- stały niezmienny kolor,

- praktycznie bezzapachowy,

- nie powoduje korozji,

- wodoszczelny,

- bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni w tym tworzyw sztucznych,

- odporny na zmienne temperatury i  promieniowanie UV,

- jest szybko utwardzalnym szczeliwem,

- tworzy trwałą, elastyczną, wytrzymałą i niekurczliwa spoinę.

ZASTOSOWANIA

- uszczelnianie styków płytek ceramicznych i urządzeń sanitarnych,

- uszczelnianie połączeń i szczelin dylatacyjnych na basenach, myjniach, łaźniach, prysznicach, kuchniach i innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności,

- spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych na zewnątrz i w wewnątrz pomieszczeń,

- uszczelnianie i spoinowanie zlewozmywaków i blatów kuchennych,

- uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz wodociągowych,

- spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej,

- łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych narażonych na działanie wilgoci,

- wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych

- klejenie i uszczelnianie drobnych elementów sanitarnych.

DANE TECHNICZNE

System utwardzania:			neutralny (alkoksy)

Kolor:						60 bazowych kolorów i każdy inny na zamówienie

Ciężar właściwy:				1,00 g / cm3,

Tempo utwardzania:			2,0 mm/24h,

Twardość   ShoreA:				20

Moduł @ przy wydłużaniu 100 %:		0,32 MPa ,

Wydłużanie przy zerwaniu:		200 % ,

Naprężenie przy zerwaniu:			0,5 MPa,

Skurcz po utwardzeniu:			nie występuje,

Zalecana temperatura stosowania:	od +5C do + 40C(tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)

Odporność temperaturowa:		od - 40C do + 100C

Przystosowanie do ruchu:			+ 20%,

Odporność na UV:				doskonała

Czas obróbki:				5 - 15 min

SPOSÓB UZYCIA:

CZYSZCZENIE PRZEDOPERACYJNE

- Łączone powierzchnie powinny być suche, czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.

- Należy również uważać aby powierzchnie nie były oszronione, gdyż wtedy nie można zagwarantować suchej powierzchni.

- Powierzchnie nie powinny być również przegrzane, gdyż w kontakcie ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej.

- Powierzchnie metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami .

PROJEKTOWANIE  SZCZELIN

- Minimalny kontakt z powierzchnią uszczelnianą powinien wynosić 4mm, zalecany 6mm.

- Minimalna zalecana szerokość złącza ruchomego powinna wynosić 6 mm.

- Dla spoin o szerokości do 12 mm głębokość spoiny powinna wynosić  6 mm,

- Dla spoin powyżej 12 mm, stosunek szerokości do głębokości mieści się w granicach 2:1 przy czym głębokość układania uszczelniacza w spoinie nie powinna przekraczać 12 mm.

- W przypadku głębszych spoin należy je wypełnić pianką polietylenową. W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki polietylenowej, należy użyć taśmy dylatacyjnej. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem.

- W miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa, minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić 6 mm.

UKŁADANIE SZCZELIWA

- Szczeliwa układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy 310 ml lub folii 600ml.

- Przed użyciem kartusza należy obciąć końcówkę  pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny.

- W celu zapobieżenia zabrudzeniu okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosujemy taśmy samoprzylepne, które usuwamy  natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa. Obróbkę dokonujemy w czasie obrabialności, która zależy od temperatury i wilgotności względnej otoczenia w którym prowadzimy prace.

- Spoiny wygładzamy czystą i gładką szpatułką mocząc w detergentach np. mydła i wody.

- Zwracamy uwagę, że szczeliwo wulkanizuje się na wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza nie powinno być prowadzone.

ZAKOŃCZENIE PRAC

- Nadmiar szczeliwa usuwamy z narzędzi i powierzchni nieporowatych przed jego utwardzeniem.

- Ponadto należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin w celu zapewnienia dokładnego i ciągłego przylegania  szczeliwa do powierzchni obrabialnej.

WYDAJNOŚĆ/ZUŻYCIE

| WYMIAR FUGI |  | KARTUSZ 310 ml WYSTARCZY NA ok. [mb] | FOLI 600 ml WYSTARCZY NA ok. [mb] |
| --- | --- | --- | --- |
| szerokość [mm] | głębokość [mm] |  |  |
| 4 | 4 | 19,38 | 37,50 |
| 5 | 5 | 12,40 | 24,00 |
| 6 | 6 | 8,61 | 16,67 |
| 8 | 6 | 6,46 | 12,50 |
| 10 | 6 | 5,17 | 10,00 |
| 12 | 6 | 4,31 | 8,33 |
| 15 | 8 | 2,58 | 5,00 |
| 20 | 10 | 1,55 | 3,00 |

Podane zużycie jest szacunkowe ponieważ, nie uwzględnia ubytków i strat w trakcie wykonywania prac, jak również strat związanych z obróbką.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie : Atest PZH nr HK/B/2224/02/98

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr  ITB AT-15-4501/2000

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Okres przechowywania 12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 0 o C do + 30 o C.

| silikon pakowany jest w: | ilość silikonu w kartonie | waga 1 szt./ 1 kartonu |
| --- | --- | --- |
| kartusz 310 ml | 12 szt. | 0,38kg / 4,65kg |
| folia 600 ml | 25 szt. | 0,63kg / 15,90 kg |

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Przestrzegać ogólnych zasad BHP, podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić.

- Obszary robocze powinny być dobrze wentylowane.

- Nieutwardzony produkt może działać drażniąco na błony śluzowe, oczy i skórę.

- W przypadku dostania się do oka przemywać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

- Chronić przed dziećmi.

Zawarte informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów.  Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.