KARTA TECHNICZNA NR 4A / PUR/97

PIANA POLIURETANOWA							TYTAN ZIMOWA

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania i montażu materiałów budowlanych w warunkach zimowych. Spieniana za pomocą CO2 powstającego w wyniku reakcji wilgoci (zawartej w powietrzu) z izocyjanianem. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PU. Produkt wytwarzany na licencji fińskiej korporacji YIT. Charakteryzuje się świetną termoizolacyjnością i dźwiękochłonnością, dużą odpornością na starzenie.  Piana jest odporna na powstawanie pleśni i grzybów.

ZASTOSOWANIE

- osadzanie drzwi i okien;

- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;

- klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;

- wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;

- łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych;

- izolacja cieplna dachów i stropodachów;

- DANE TECHNICZNE:

- Skład:						4,4-diizocyjanian difenylometanu; propan-butan;

- (dwufenylometan-4,4’-dwuizocyjanat);

- Kolor:						jasno żółty;

- Czas krzepnięcia (pyłosuchość):		12 - 18 min (przy: 200C i 60% RH);

- Czas wstępnej obróbki:			60 min (przy: 93% RH  i  18 godzin przy 15% RH);

- Czas pełnego utwardzenia:			24 h;

- Temperatura pracy:		-10°C - +30°C (min. temp. podłoża: 0°C, min.temp. puszki: +10oC, temp.przechowywania +5oC do +40oC);

- Odporność termiczna (po utwardzeniu):	-60oC - +100oC;

- Gęstość:					0.022 g/cm3    (22.4 kg/m3);

- Stabilność wymiarów (kurczliwość):		<3,5% (temp. +40°C, 95% RH 24h);

- Chłonność wody:				1,16% (po 24h);

- Przyczepność:				0.22 MPa (do stali);

- 0.27 MPa (do drewna);

- Wytrzymałość:				0.07 MPa (na ściskanie);

- 0.21 MPa (na rozciąganie);

- Współczynnik przewodzenia ciepła:	0.036 W/mK;

- Palność:					B3 (DIN 4102);

- Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem):	aceton;

- Tabela danych technicznych

| Temperatura otoczenia oC | +20 | 0 | -5 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydajność [l] 750ml 500ml | 45 30 | 40 27 | 35 23 | 30 20 |
| Czas utwardzania (h) | ok. 1,5 | Ok. 3-6 | ok. 5-8 | Ok. 8-12 |

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego  Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr B-1334/95

Aprobata techniczna ITB Nr: AT-15-2217/96

SPOSÓB UŻYCIA:

- wolne od kurzu i brudu powierzchnie robocze należy zwilżyć wodą;

- puszkę z pianą należy doprowadzić w sposób naturalny do temperatury pokojowej;

- mocno wstrząsać  puszką (ok. 30 sekund) w celu dokładnego wymieszania składników;

- zdjąć kołpak ochronny i przykręcić dyszę;

- w czasie nakładania piany pozycją robocza puszki jest pozycja „do góry dnem”;

- ilość wydobywanej piany reguluje się przez nacisk na rączkę dyszy;

- pianą należy wypełniać szczeliny o szerokości nie większej niż 3 cm  i do 50% ich głębokości - piana powiększa swoją objętość po nałożeniu;

- nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem).

- po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb;

- jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 15 min należy zawór puszki oczyścić czyścikiem;

- OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

- Produkt pakowany jest w puszki o poj. 500,600 i 750 ml.

- Przechowywać przez 9 miesięcy (od daty produkcji) w suchym i chłodnym miejscu. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z pianą w temp. powyżej +40 °C i w pobliżu otwartego ognia. Aby uchronić zawór przed zatkaniem utwardzoną pianą należy puszki przechowywać w pozycji pionowej. Puszki nie wolno zgniatać, ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu.

- UWAGI:

- Osadzanie okien i drzwi nie może odbywać się bez użycia łączników mechanicznych. W celu uniknięcia negatywnego wpływu promieniowania UV na pianki, należy utwardzoną pianę osłonić odpowiednim kitem, uszczelniaczem lub innymi materiałami, zabezpieczającymi przed UV.

- OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- zaleca się używanie ubrania roboczego, okularów i rękawic ochronnych;

- w czasie stosowania odpowiednio wietrzyć lokal i unikać wdychania oparów, w razie potrzeby stosować aparaty oddechowe izolujące;

- unikać kontaktu piany  ze skórą, w razie dostania się piany do oczu należy je natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem;

- nie stosować piany w pobliżu otwartego ognia;

- puszki nie wolno zgniatać, ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu;

- nie przechowywać w temp. większej niż +40°C;

- nie podgrzewać puszki z pianą w słońcu, za pomocą otwartego ognia, grzejników, palników i innych sztucznych źródeł grzewczych;

- przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci;

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.