KARTA TECHNICZNA NR 1/PUR/01

PIANA POLIURETANOWA PISTOLETOWA 									                 TYTAN B2

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania  i montażu. Spieniana za pomocą wilgoci zawartej w powietrzu. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych takich jak: cegłą, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Brak przyczepności do polietylenu, silikonu i teflonu. Piana poliuretanowa pistoletowa 1 PU charakteryzuje się świetną termoizolacyjnością i dźwiękochłonnością oraz dużą odpornością na starzenie. Piana jest dodatkowo odporna na powstawanie pleśni i grzybów.

ZASTOSOWANIE

- osadzanie drzwi i okien;

- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;

- klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;

- wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;

- łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych;

- izolacja cieplna dachów i stropodachów;

DANE TECHNICZNE:

Skład:						4,4-diizocyjanian difenylometanu; propan-butan;

(dwufenylometan-4,4’-dwuizocyjanat); propelanty

Kolor:						jasno żółty;

Czas krzepnięcia (pyłosuchość):		8 - 12 min (przy: 200C i 60% RH);

Czas wstępnej obróbki:			45 min (przy: 93% RH  i  18 h przy 15% RH);

Czas pełnego utwardzenia:			24 h;

Temperatura pracy:				+5C - +30C (min. temp. podłoża: 0C);

Odporność termiczna (po utwardzeniu):	-60oC - +100oC;

Gęstość:					0.022g/cm3    (22 kg/m3);

Stabilność wymiarów (kurczliwość):	<4% (przy temp. +40C, 95% RH 24h);

Chłonność wody:				1,5% (po 24h);

Wytrzymałość:				0.06 MPa (na ściskanie);

0.18 MPa (na rozciąganie);

Współczynnik przewodzenia ciepła:	0.036 W/mK;

Palność:					B2 (DIN 4102);

Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem):	aceton;

Wydajność:					Puszka 750ml do 45l,

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr HK/B/1416/01/98

Aprobata techniczna ITB Nr: AT-15-3600/99

SPOSÓB UŻYCIA:

- wolne od kurzu i brudu powierzchnie robocze należy zwilżyć wodą;

- puszkę z pianą należy doprowadzić w sposób naturalny do temperatury pokojowej;

- mocno wstrząsać  puszką (ok. 30 sekund) w celu dokładnego wymieszania składników;

- zdjąć kołpak ochronny i przykręcić dyszę;

- w czasie nakładania piany pozycją robocza puszki jest pozycja „do góry dnem”;

- ilość wydobywanej piany reguluje się przez nacisk na rączkę dyszy;

- pianą należy wypełniać szczeliny o szerokości nie większej niż 3 cm  i do 30% ich głębokości - piana powiększa swoją objętość po nałożeniu;

- nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem).

- po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb;

- jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 15 min należy zawór puszki oczyścić czyścikiem;

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w puszki o pojemności 750 ml.

Przechowywać przez 18 miesięcy (od daty produkcji) w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z pianą w temp. powyżej +40 C i w pobliżu otwartego ognia. Aby uchronić zawór przed zatkaniem utwardzoną pianą należy puszki przechowywać w pozycji pionowej. Puszki nie wolno zgniatać, ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu.

UWAGI:

Osadzanie okien i drzwi nie może odbywać się bez użycia łączników mechanicznych. W celu uniknięcia negatywnego wpływu promieniowania UV na pianki, należy utwardzoną pianę osłonić odpowiednim kitem, uszczelniaczem lub innymi materiałami, zabezpieczającymi przed UV.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- zaleca się używanie ubrania roboczego, okularów i rękawic ochronnych;

- w czasie stosowania odpowiednio wietrzyć lokal i unikać wdychania oparów, w razie potrzeby stosować aparaty oddechowe izolujące;

- unikać kontaktu piany  ze skórą, w razie dostania się piany do oczu należy je natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem;

- nie stosować piany w pobliżu otwartego ognia i nie palić tytoniu podczas pracy;

- puszki nie wolno zgniatać, ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu;

- nie przechowywać w temp. większej niż +40C;

- nie podgrzewać puszki z pianą w słońcu, za pomocą otwartego ognia, grzejników, palników i innych sztucznych źródeł grzewczych;

- przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci;

- transport może odbywać się drogą lądową.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.