KARTA TECHNICZNA NR 22/KL/98

PLUS FIX

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny klej doskonale nadający się do montowania elementów ze styropianu, płytek ceramicznych, elementów drewnianych, metalowych i plastikowych w tym progów, parapetów, elementów dekoracyjnych, paneli, płyt oraz pianek, wełny mineralnej do  podłoży betonowych, drewnianych, tynku, cegły, kamienia, muru i płyt kartonowo - gipsowych.

ZASTOSOWANIE

- Nadaje się do klejenia styropianu, listew, paneli, płyt z tworzyw sztucznych, kasetonów, płytek ceramicznych, elementów drewnianych, metalowych i plastikowych,pian poliuretanowych, do wszystkich typowych powierzchni w budownictwie takich jak: cegła, beton, gips i tynk.

DANE TECHNICZNE:

Kolor:						biały (po utwardzeniu);

Gęstość:					1,31 g/cm3 (20°C);

Konsystencja:				pasta;

Czas pracy:					15 min (20°C);

Temperatura pracy:				od +5°C (0°C - podłoże nie może być przemrożone)

do +30°C

Czas schnięcia:				30 min (20°C);

Czas pełnego utwardzenia:			24 - 48 h;

Odporność temp. spoiny po utwar.:	od -20°C do +120°C;

Rozpuszczalność:				woda (przed utwardzeniem);

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr B-1171-98

SPOSÓB UŻYCIA:

- Podłoże oczyścić, odtłuścić, osuszyć i wyrównać.

- Przynajmniej jedna powierzchnia musi być porowata.

- Klej nanieść punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni.

- Powierzchnię wraz z naniesionym klejem należy następnie docisnąć do klejonego podłoża.

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w kartusze 310 ml

Przechowywać przez 12 miesięcy (od daty produkcji) w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C.

Klej jest wrażliwy na przechowywanie w ujemnej temperaturze.

UWAGI:

- W przypadku klejenia materiałów nietypowych zaleca się wstępne wykonanie prób.

- Czas schnięcia kleju uzależniony jest od rodzaju klejonego materiału, warunków zewnętrznych  i ilości nałożonego kleju.

- Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.