KARTA TECHNICZNA NR 6/IMP/98

SOLNY IMPREGNAT DO DREWNA

DREWNO SYSTEM

Środek przeznaczony jest do zabezpieczania drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed pleśnieniem niszczącym działaniem grzybów domowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna.

Można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczanie płyt pilśniowych i drewna budowlanego.

- Zabezpieczanie więźby dachowej i drewnianego poszycia dachów.

- Zabezpieczanie elementów podłogowych i elementów ścian działowych.

DANE TECHNICZNE (dotyczą roztworu gotowego do użycia):

Skład:						związki miedzi, cynku, boru, kwasy organiczne;

Kolor:						biało-niebieski (jako proszek),

szaro-zielony  (po użyciu);

Zapach:					bezwonny;

Postać:					drobnokrystaliczny, sypki proszek;

Wskaźnik pH:				pH = 4,0 - 5,0   (dla 10% roztworu);

Zawartość wody (krystalicznej i wolnej): 	27±3%

Głębokość wnikania w drewno:		³2 mm;

Wartość grzybobójcza:			4 kg/m3;

Klasa grzyboodporności:			A1, A2, B1;

Wydajność:			 		1 kg  (10 litrów  10% roztwotu)   33 m2  powierzchni;

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego  Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr B-281/90.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Powierzchnie przygotowane do impregnacji powinny być czyste, suche i gładkie.

- Środek stosować w postaci 10 % roztworu  (rozpuścić 1 kg impregnatu w 9 litrach  cieplej wody).

- Impregnat nanosić przez 2 - 3 krotne smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub metodą minimum 30 min kąpieli.

- Po zabiegu materiał należy sezonować w przewiewnym miejscu, pod dachem do momentu uzyskania przez drewno wymaganej wilgotności.

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Impregnat pakowany jest w pudełka 1,2 kg, 5 kg i worki 20 kg.

Środek należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w szczelnie zamkniętych opakowaniach (workach foliowych), z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych zwłaszcza dzieci.

Przechowywać przez 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI:

- Elementy impregnowane, w przypadku umożliwiających bezpośredni kontakt ze skórą organizmów żywych, należy zabezpieczyć przez malowanie lub zabudowanie.

- Środka nie należy stosować: w magazynach żywności i pasz oraz obiektach przemysłu spożywczego.

- Nie stosować do impregnacji materiałów narażonych na bezpośrednie działanie wody i kontakt z gruntem.

- Środka nie stosować do impregnacji konstrukcji drewnianych, posiadających łączniki stalowe lub inne elementy metalowe nie zabezpieczone przed korozją.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

- Prace wykonywać w warunkach przepływu (wietrzone pomieszczenia).

- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Po zakończeniu pracy umyć twarz i ręce w cieplej wodzie.

- Zatrucie może nastąpić przez zanieczyszczenie oczu, skóry oraz drogą doustną.

- przy zanieczyszczeniu skóry i oczu - przezmywać dużą ilością wody,

- przy zatruciu doustnym wezwać lakarza.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.