KARTA TECHNICZNA 1/SN/96

TYTAN SANITARNY

Silikonowa masa uszczelniająco-klejąca, zawierająca środek grzybobójczy zapobiegający powstawaniu i rozwojowi pleśni. Doskonale wiąże większość materiałów budowlanych takich jak: szkło, ceramika, drewno,  tworzywa sztuczne, aluminium, glazurę, stal, żelazo, kobalt, nikiel, granit, marmur, beton.

OPIS

Tytan Sanitarny jest jednoskładnikowym, szybkoutwardzalnym, silikonowym materiałem uszczelniającym, utwardzającym się w reakcji z wilgocią z powietrza i tworzącym niekurczliwą, elastyczną,  trwałą warstwę wypełniającą. Szczeliwo jest odporne na promieniowanie UV  i zmienne warunki atmosferyczne w szerokim zakresie temperatur.

ZASTOSOWANIA

- uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych

- uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin prysznicowych oraz innych urządzeń sanitarnych

- spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych

- uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rur i łączników z PCV

DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRODUKTU - TYTAN SANITARNY

* Kolor					bezbarwny, biały, czarny, beżowy, brązowy i inne kolory 					na zamówienie

* Gęstość				1,0 g/cm3

* Twardość wg. Shore A		22			/ASTM D-2240/

* Moduł przy 100% wydłużeniu	0,5 MPa 		/ASTM D-412/

* Obrabialność			ok. 5 min

* Sposób utwardzania 		acetoxy

* Odporność termiczna		-50oC do 150oC

* Czas pełnego utwardzania		w zależności od głębokości szczeliny, temperatury i 					wilgotności powietrza od 1 do 5 dni

* Pyłosuchość 			15 min

* Wydłużenie przy zerwaniu		300%			/ASTM D-412/

* Wytrzymałość na rozciąganie	1,2 MPa		/ASTM D-412/

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Uszczelniacz Tytan Sanitarny posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie PZH Nr 2/B-1373/93

### BEZPIECZEŃSTWO  PRACY  I  STOSOWANIA

1. Obszary robocze powinne być dobrze wentylowane  aby uniknąć  wdychania ich i zbyt dużego stężenia. Nieutwardzony produkt jest związkiem podrażniającym błony śluzowe i oczy. W przypadku kontaktu z oczami  natychmiast je przemyć dużą ilością wody

/ płukać przez 15 minut /  a następnie skontaktować się z lekarzem.

2. Produkt może spowodować podrażnienie skóry, ręce myć natychmiast  wodą z mydłem.

3. Chronić przed dziećmi.

4. Stosować i przechowywać z dala od otwartych źródeł ognia .

5. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić.

6. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.

### OPAKOWANIA  I  PRZECHOWYWANIE

1.TYTAN  SANITARNY  pakowany jest w tubki o poj. 20 ml, kartusze o poj. 80 ml, 310 ml. i folie o pojemności 600ml.

2. Okres przechowywania 12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie  oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 0 oC do + 25 oC.

PROCES USZCZELNIANIA I PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

CZYSZCZENIE  PRZEDOPERACYJNE

Łączone powierzchnie powinny być suche, czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność  szczeliwa. Należy również uważać aby powierzchnie nie były oszronione, gdyż  wtedy nie można zagwarantować suchej powierzchni. Powierzchnie nie powinny być również przegrzane, gdyż w kontakcie  ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej. Powierzchnie metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami  zawierającymi aceton, metyloetyloketon lub alkohol metylowy. Odtłuszczanie i mycie wszelkich powierzchni malarskich, drewnianych, betonowych, winylowych, ceramicznych, terakoty i klinkieru zaleca się przeprowadzać Koncentratem Czyszczącym - Tytan, po czym zmyć obficie wodą i osuszyć.

GRUNTOWANIE

Wszystkie powierzchnie szklane i aluminiowe nie wymagają gruntowania. Dla takich materiałów jak: stal, żelazo, kobalt, nikiel, drewno, granit, marmur, beton i materiały termoplastyczne należy gruntować, w pozostałych przypadkach jeżeli test nie wykaże takiej potrzeby nie gruntować. Środki gruntujące nakładać unikając nałożenia poza powierzchnię na którą będzie stosowane szczeliwo.  Ze względu na różnorodność tworzyw konstrukcyjnych użytkownik powinien we własnym zakresie  przeprowadzić próbę w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.

PROJEKTOWANIE  I WYPEŁNIANIE SZCZELIN

Minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm. Dla spoin o szerokości do 12 mm głębokość spoiny powinna wynosić  od 6 mm -  zwiększając  się do 8 mm przy szerokości 12 mm. Dla  spoin powyżej 12 mm, stosunek szerokości do głębokości  mieści się w granicach 2:1 przy czym głębokość  układania  uszczelniacza w spoinie nie powinna przekraczać 12 mm. W przypadku głębszych spoin należy je wypełnić pianką polietylenową  o zamkniętych porach. Zawsze  należy  unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki polietylenowej, należy użyć taśmy polietylenowej lub innej. Wprowadzenie pianki lub taśmy  powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa   i umożliwia uszczelnieniu pracę razem ze złączem. Generalnie nie należy dopuszczać do zetknięcia szczeliwa silikonowego  ze spodem spoiny ani materiałami, które mogłyby uwalniać  olej, rozpuszczalniki, bitum oraz inne plastyfikatory, np. unikać kontaktu z butylem używanym przy szybach zespolonych.  W miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa, minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić  6 mm.

UKŁADANIE  SZCZELIWA

Szczeliwa układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy 310 ml lub folii 600ml. Przed użyciem kartusza należy obciąć  końcówkę  pozostawiając część gwintu do  wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny. W celu zapobieżenia zabrudzeniu  okolic szczeliny  oraz utrzymania równej linii stosujemy taśmy  samoprzylepne, które usuwamy  natychmiast  po zakończeniu obróbki szczeliwa. Obróbkę dokonujemy w czasie obrabialności, który wynosi od 5 do 15 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej otoczenia w którym prowadzimy prace. Spoiny wygładzamy  czystą i gładką szpatułką  mocząc w detergentach  np. mydła i wody. Zwracamy uwagę, że szczeliwo  wulkanizuje się na wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza  nie powinno być prowadzone.

ZAKOŃCZENIE  PRAC

Nadmiar szczeliwa usuwamy z narzędzi i powierzchni nieporowatych przed  jego utwardzeniem. Powierzchnie porowate czyścimy po utwardzeniu szczeliwa mechanicznie. W każdym przypadku należy uważać  aby nie dopuścić do powstawania niekontrolowanych rys i  niekontrolowanego odbarwienia kolorowych tworzyw sztucznych. Ponadto należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin w celu zapewnienia dokładnego i ciągłego przylegania  szczeliwa do powierzchni obrabialnej.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

1. Nie stosować Tytana Sanitarnego do połączeń zanurzonych w wodzie - przy budowie akwariów stosować Tytan do Akwariów.

2. Nie stosować Tytana Sanitarny do produkcji szyb zespolonych - do tego celu stosujemy nasz Tytan Tiokol do Szyb Zespolonych i Tytan Butyl.

3. Nie stosować Tytana Sanitarnego do kontaktu z materiałami wydzielającymi oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. W niektórych przypadkach możemy użyć naszych innych Tytanów nie octowych.

4. Nie stosować do marmuru i innych kamieni naturalnych - proponujemy użycie Tytana do Marmuru i Kamienia Naturalnego.

5. Nie stosować w środowiskach alkalicznych, ponieważ produkt wydziela kwas octowy podczas utwardzania.

6. Istnieje niebezpieczeństwo  odbarwienia bezbarwnych silikonów w styku z niektórymi kolorowymi elastomerami organicznymi.

7. Nie używać silikonów wydzielających kwas octowy bez gruntowania do powierzchni takich, jak: stal miękka, stal galwanizowana, miedź, ołów, drewno suche, arkusze akrylowe, beton, mosiądz.

8. Uważać na problem z adhezją, który może wystąpić przy łączeniach, np. z polietylenem czy teflonem.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka, jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.