CEKOL GS-100

Gips szpachlowy

ZASTOSOWANIE :

CEKOL GS-100 służy do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów. Stanowi doskonały podkład pod farby i tapety. Może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI:

CEKOL GS-100 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, najwyższej jakości wypełniaczy i dodatków modyfikujących, opóźniających wiązanie, uplastyczniających oraz zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża. CEKOL GS – 100 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu. Stanowi podkład pod wykonywanie gładzi szpachlowej za pomocą produktów CEKOL GS-200 lub CEKOL C-45.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA :

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do podłoży, betonowych, z cegły, gazobetonu, płyt i bloczków gipsowych oraz płyt kartonowo-gipsowych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku i tynku należy usunąć.

Uwaga:

Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL GS-82 lub CEKOL DL-80.

WYKONANIE :

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody (0,4 do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku) i pozostawić na około 2 minuty, po czym wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 60 minut. Zaprawę nanosić na podłoże za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do szlifowania.

DANE TECHNICZNE :

Proporcje mieszanki:				0,4 do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy :			60 minut

Wydajność :					1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Grubość warstwy :				1do 10 mm

Temperatura wykonywania prac :		+50C do +250C

Zaprawa spełnia wymagania PN-B-30042:1997

OPAKOWANIE:

Worki papierowe – 2; 5; 10; 20 kg.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesięcy.

ATEST:

HK/B/1706/01/2003