KARTA TECHNICZNA NR 3/SI/98

UNIWERSALNY												TYTAN

Silikonowa masa uszczelniająco-klejąca o doskonałej przyczepności do większości materiałów stosowanych w budownictwie, np.:  bewton, tynk, szkło, PCV, tworzywa sztucznye, aluminium, drewno, ceramika,  cegła.

Produkt jest jednoskładnikowym, szybkoutwardzalnym szczeliwem silikonowym, który reagując z wilgocią atmosferyczną tworzy trwałą, elastyczną i gumopodobną warstwę uszczelniającą. Utwardzony uszczelniacz odporny jest na działanie promieni ultrafioletowych, ozonu i wpływ zmiennych warunków atmosferycznych.

Właściwości szczeliwa nie ulegną zmianie nawet po wielu latach oddziaływania zmiennych (wysokich i  niskich) temperatur. Produkt  zachowuje trwałą elastyczność, doskonałe właściwości dielektryczne i bardzo wysoką odporność na starzenie pod wpływem warunków atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

- W szklarstwie jako kit do szklenia okien  i ogólonego zastosowania domowego.

- Do uszczelnień szyb wystawowych, znaków i tablic.

- Do uszczelniania przewodów elektrycznych i kanałóa kablowych.

- W budownictwie jako uniwersalna masa uszczelniająca do wypełnienia szczelin między materiałami budowlanymi i elementami wykończeniowymi.

- Do rozmaitych uszczelnień w przemyśle.

- Zabezpieczanie pian poliuretanowych przed wpływem promieniowania UV.

- Uszczelnienia w przemyśle transportowym (przyczepy campingowe i karoserie samochodowe).

DANE TECHNICZNE:

Kolor:						bezbarwny, biały, czarny, szary, brązowy,

(inne kolory na zamówienie);

Gęstość:					0,96 g/cm3;

System utwardzania:			acetoxy;

Rodzaj spoiny:				elastyczna;

Temperatura pracy:				od -30°C do +60°C;

Czas obróbki:				ok. 8 min (w zależności od wilgot. i temperat.);

Pyłosuchość:					ok. 23 min (w zależności od wilgot. i temperat.);

Czas pełnego utwardzenia:			1 - 5 dni (w zależności od głębokości szczeliny)

2 mm / 24 h;

Odporność temp. spoiny po utwar.:	od -50°C do +100°C;

Odporność na UV:				doskonała;

Rozpuszczalność:				aceton (przed utwardzeniem);

Twardość:					21 (Shore A);

Wytrzymałość na rozciąganie:		1,5 MPa;

Moduł sprężystości:				0,35 MPa;

Wydłużenie do zerwania:			450%;

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego  Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr 1/B-1373/93.

SPOSÓB UŻYCIA:

CZYSZCZENIE PRZEDOPERACYJNE:

- Łączone powierzchnie należy dokładnie oczyścić i osuszyć. Podłoże powinno być wolne od kurzu, smarów, olejów, szronu i wody i innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność silikonu. Podłoża metalowe odtłuścić (najlepiej acetonem lub alkoholem metylowym).

- GRUNTOWANIE:

- Ze względu na różnorodność podłoży (tworzyw konstrukcyjnych) należy we własnym zakresie przeprowadzić próby w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.

- PROJEKTOWANIE I WYPEŁNIANIE SZCZELIN:

- Minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm.

- Dla spoin o szerokości do 12 mm głębokość spoiny powinna wynosić od 6 mm -  zwiększając  się do 8 mm przy szerokości 12 mm.

- Dla  spoin powyżej 12 mm, stosunek szerokości do głębokości  mieści się w granicach 2:1, przy czym głębokość  układania  uszczelniacza w spoinie nie powinna przekraczać 12 mm.

- W przypadku głębszych soin należy je wypełnić pianką polietylenową  o zamkniętych porach.

- Zawsze  należy  unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki polietylenowej, należy użyć taśmy polietylenowej lub innej. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia uszczelnieniu pracę razem ze złączem.

- Generalnie nie należy dopuszczać do zetknięcia szczeliwa silikonowego z materiałami, które mogłyby uwalniać  olej, rozpuszczalniki, bitum oraz inne plastyfikatory.

- W miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa, minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić 6 mm.

- UKŁADANIE SZCZELIWA:

- Masę silikonową układać za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy 310 ml lub folii 600 ml.

- Przed użyciem kartusza należy obciąć końcówkę  pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej.

- Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny.

- W celu zapobieżenia zabrudzeniu okolic szczeliny  oraz utrzymania równej linii nakładanego uszczelniacza stosować taśmy  samoprzylepne, które usuwać natychmiast  po zakończeniu obróbki szczeliwa.

- Obróbkę wstępną nałożonego silikonu należy wykonać w czasie otwartym( 5 - 20 min w zależności od warunków temperaturowych i wilgotności względnej otoczenia).

- Spoinę wygładzać  szpatułką  moczoną w detergentach.

- ZAKOŃCZENIE PRAC:

- Nadmiar silikonu usuwać z narzędzi i powierzchni nieporowatych, jeszcze przed jego utwardzeniem.

- Powierzchnie porowate czyścić po utwardzeniu silikonu  - mechanicznie.

- W każdym przypadku należy uważać, aby nie dopuścić do powstawania rys i odbarwienia kolorowych tworzyw sztucznych.

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w kartusze o poj. 310 ml i kiełbaski foliowe 600 ml.

Przechowywać przez 12 miesięcy (od daty produkcji) w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z daleka od źródeł ognia, grzejników w temperaturze od +5°C do +25°C.

UWAGI:

- Należy zwrócić uwagę na fakt, że szczeliwo  wulkanizuje się na wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza  nie powinno być prowadzone.

- Minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm.

- Ponadto należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin w celu zapewnienia dokładnego i ciągłego przylegania  szczeliwa do powierzchni obrabialnej.

- Istnieje niebezpieczeństwo odbarwiania bezbarwnych silikonów w styku z niektórymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          kolorowymi elastomerami organicznymi - dlatego należy przeprowadzić przed użyciem próbę.

- W przypadku teflonu, polipropylenu i polietylenu mogą nastąpić problemy z adhezją.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

- Prace wykonywać w warunkach przepływu (wietrzone pomieszczenia).

- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Nieutwardzony produkt jest związkiem podrażniającym błony śluzowe i oczy.

- Unikać kontaktu ze skórą, w przypadku dostania się do oka przemyć  dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

- Chronić przed dziećmi.

- Stosować z dala od otwartych źródeł ognia.

- Przy połknięciu, nie wywoływać wymiotów, powoli wypić jedną lub dwie szklanki wody lub  mleka i skonsultować się z lekarzem.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.