KARTA TECHNICZNA 1/M/96

TYTAN DO MARMURU I KAMIENIA NATURALNEGO

Silikonowa masa uszczelniająco-klejąca o neutralnym systemie utwardzania, doskonale wiążąca marmur, piaskowiec, kwarcyt, granit, porfir i inne kamienie naturalne.

OPIS

Tytan do marmuru i kamienia naturalnego jest jednoskładnikowym, utwardzalnym wilgocią z powietrza silikonowym materiałem o dużej odporności na działanie promieniowania UV i zmienne warunki atmosferyczne. Szczeliwo charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie i karby. Produkt nie powoduje zanieczyszczeń stref brzegowych.

ZASTOSOWANIA

- spoinowanie i uszczelnianie marmuru oraz innych kamieni naturalnych

- uszczelnianie i spoinowanie podłóg marmurowych i kamiennych

- wypełnianie szczelin w nagrobkach

- łączenie marmuru i kamienia naturalnego z powierzchniami takimi jak szkło akrylowe, aluminium, beton, ołów i pozostałe wymienione przy procesie przygotowania powierzchni

DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRODUKTU - TYTAN SANITARNY

* Kolor					bezbarwny, biały i inne kolory na zamówienie

* Gęstość				1,04 g/cm3

* Twardość wg. Shore A		35			/DIN 53505/

* Moduł przy 100% wydłużeniu	0,65 N/mm2

* Obrabialność			ok. 5 min

* Sposób utwardzania 		oxym

* Temperatura przetwarzania		od 5oC do 35oC

* Odporność termiczna		-40oC do 180oC

* Czas pełnego utwardzania		24h dla szczeliny o głębokości 3mm, w temperaturze 					23oC i przy wilgotności względnej 50%

* Wydłużenie przy zerwaniu		150%			/DIN 53504/

* Wytrzymałość na rozerwanie	3,5 N/mm2		/DIN 53504/

* Przystosowanie do ruchu		20%

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Uszczelniacz Tytan Do Marmuru i Kamienia Naturalnego posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie PZH Nr B-1334/95

OPAKOWYWANIE I PRZECHOWYWANIE

1. TYTAN DO MARMURU I KAMIENIA NATURALNEGO pakowany jest w kartusze o poj. 310 ml.

2. Okres przechowywania 12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie, oryginalnie, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 0oC do 25oC.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I STOSOWANIA

1. Masa nieutwardzona może podrażnić oczy, drogi oddechowe i skórę.

2. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach podczas pracy i wietrzyć do czasu zaniku zapachu.

3. W razie kontaktu z oczami należy je natychmiast przemywać dużą ilością  wody i skonsultować się z lekarzem.

4. Chronić przed dziećmi.

5. Przestrzegać ogólnych zasad BHP

PROCES USZCZELNIANIA I PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

Ścianki rowka i powierzchnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Marmur, który jest narażony na stały kontakt z wilgocią, np.  w łazienkach i natryskach należy  zagruntować i pozostawić 15 min do wysuszenia. Powierzchnie stykowe piaskowca obrobić wstępnie primerem. W przypadku granitu gruntowanie nie jest konieczne, dla pozostałych kamieni naturalnych należy przeprowadzić testy. Zanieczyszczenie stref brzegowych może wystąpić na skutek nieostrożnego zastosowania primera lub środka gruntującego, dlatego tez zaleca się brzegi okleić taśmą samoprzylepną. Ze względu  na różnorodność środków gruntujących i primerów  użytkownik powinien we własnym zakresie przeprowadzić próbę w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Nie ma konieczności gruntowania następujących powierzchni: szkła akrylowego, aluminium, ołowiu, stali szlachetnej nierdzewnej, żelaza piaskowanego, drewna surowego, lakierowanego i nielakierowanego, ceramiki, kamienia sztucznego, miedzi, mosiądzu, poliestru, miękkiego PCV. Zaleca się gruntować następujące powierzchnie: beton, chrom, cement włóknisty, gazobeton, kamień naturalny i marmur ( jak wyżej ), tynk, twardy PCV, resopal, piaskowiec, blacha miękka, cynk, ocynkowane żelazo.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie naszej najlepszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka, jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.