KARTA TECHNICZNA NR 6/IMP/98

WOODPECKER ŚRODEK ZWALCZAJĄCY SZKODNIKI DREWNA

DREWNO SYSTEM

Owadobójczy preparat ochrony drewna, przeznaczony do zwalczania owadów - technicznych szkodników drewna ( m. in.: kołatek - Anobium sp, spuszczel - Hylotrupes Bajulus, borodziej - Ergates Faber, trzpiennik - Sirex sp, miazgowiec - Lyctus sp i inne.
Preparat niszczy szkodniki przez bezpośrednie oddziaływanie substancji czynnej  na ich układ pokarmowy.

ZASTOSOWANIE

- Stare meble, ramy obrazów;

- Drewniane elementy konstrukcji domów (drzwi, okna, boazerie itp.), więźba dachowa

DANE TECHNICZNE:

Skład:						alfametryna, benzyna lakowa;

Wydajność:					0,1 - 0,3  litra / 1 m2 powierzchni;

Ilość nanoszonych warstw:			2 - 3 wewnątrz

Czas po którym można użytkować

pomieszczenia zamknięte:			po wywietrzeniu - do zaniku charakterystycznego

zapachu;

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego  Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr HK/B/0698/04/98

SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat nanosić pędzlem na powierzchnię drewna powietrzno - suchego lub bezpośrednio w otwory żerowania larw;

- nie rozpylać;

- w razie potrzeby zabieg powtórzyć 2 - 3  krotnie;

- przy stosowaniu preparatu w pomieszczeniach zamkniętych całość starannie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu;

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w pojemniki o poj. 500   ml.

Przechowywać przez okres 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z daleka od źródeł ognia, grzejników oraz miejsc składowania żywności i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- W przypadku stosowania środka w pomieszczeniach , należy wietrzyć je do zaniku zapachu rozpuszczalników. Oddanie pomieszczeń do użytku może nastąpić po całkowitym wywietrzeniu . Wcześniej nie należy dopuścić do dłuższego przebywania w nich zwłaszcza dzieci i osoby chore.

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz zachować ostrożność konieczną przy stosowaniu środków łatwopalnych.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

- Prace wykonywać w warunkach przepływu (wietrzone pomieszczenia).

- W czasie pracy nie spożywać posilków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów.

- Nie dopuszczać do skażenia gruntu, studni i ścieków wodnych.

- Po zakończeniu pracy umyć twarz i ręce w cieplej wodzie.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.