# IMPREGNAT DO DREWNA NW KONCENTRAT

# DRS-IM-KO-100

# EAN: 590 3518 03228 8

Pojemność: 1000 ml

Opakowanie zbiorcze: folia-zgrzewka 12 szt.

Ilość na palecie: 540 szt. ( 45 zgrzewek )

SWW: 1246-496

Atest PZH nr.: HK/B/0698/01/98

Aprobata ITB: AT-15-2238/2002

Cena hurt: 24,39 zł netto

Cena detal: 26,39 zł netto

IMPREGNAT DO DREWNA NW – niewymywalny (dzięki zastosowanym związkom chemicznym trwale łączy się z drewnem), wielofunkcyjny (zwalcza, zabezpiecza i nie podnosi palności drewna) środek do impregnacji drewna, zwiększa jego biologiczną odporność. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Agresywny 
w stosunku do grzybów domowych, pleśni i glonów. Zabezpiecza przed bakteriami 
i owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Można go stosować pod farby i lakiery. 
Nie powoduje korozji elementów stalowych.

KONCENTRAT należy rozcieńczyć w stosunku 1:9 (na 1 litr koncentratu NW dodajemy 
9 litrów wody),

SPOSOBY UŻYCIA:

- metoda powierzchniowa poprzez nanoszenie pędzlem gotowego roztworu na powierzchnię drewna. Minimalna nanoszona ilość nanoszonego środka 
0,3 litra/m2; ilość nanoszonych warstw 2-3,

- metoda kąpieli poprzez zanurzenie drewna w przygotowanym roztworze. Minimalny czas kąpieli 30 min. Głębokość wnikania 1,8mm przy wilgotności drewna 12%; 3,2mm przy wilgotności drewna 28%,

- metoda ciśnieniowa (w autoklawach) – ściśle wg instrukcji technicznej; dotyczy dużych opakowań >200 ltr.

UWAGI:

- chronić zaimpregnowane drewno przez okres 2-3 dni do momentu utrwalenia środka w drewnie,

- substancja szkodliwa i żrąca – należy zapoznać się z OSTRZEŻENIAMI BHP i UWAGAMI na etykiecie.

POJEMNOŚĆ: 1 litr; 5 litrów; 200 litrów.

ZALETY:

- opakowanie:

  - nowy design etykiety

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- w postaci płynu – wystarczy rozcieńczyć, nie ma potrzeby rozpuszczania

- zaimpregnowane drewno można malować

- 1 litr koncentratu kosztuje mniej jak 10 litrów NW gotowego do użycia

- rozcieńczony wciąż posiada barwnik kontrolny pozostawiający ślad użycia na drewnie

- posiada atest PZH i aprobatę ITB

- data przydatności 12 m-cy