KARTA TECHNICZNA NR 7/KL/98

KLEJ MONTAŻOWY												TYTAN

Klej przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie i klejenia powszechnie stosowanych materiałów budowlanych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wytrzymałością połączeń.

ZASTOSOWANIE

- Nadaje się do klejenia listew, paneli, płyt z tworzyw sztucznych, kasetonów, płytek ceramicznych, parapetów, twardego PCV, szkła, aluminium, pian poliuretanowych, drewna, metali i blach metalowych do wszystkich typowych powierzchni w budownictwie takich jak: cegła, beton, gips i tynk.

DANE TECHNICZNE:

Skład: 					polichloropren - kauczuk syntetyczny polichloroprenowy,

rozpuszczalniki organiczne;

Kolor:						beżowy;

Gęstość:					1,15 g/cm3 (20°C);

Konsystencja:				pasta;

Sucha pozostałość:				70 %;

Temperatura pracy:				+5°C - +30°C;

Czas schnięcia:				5 - 8 min (w zależności od warunków zewn. do 15 min);

Czas docisku:					klej kontaktowy;

Czas pełnego utwardzenia:			24 h;

Odporność temp. spoiny po utwar.:	od -20°C do +70°C;

Wydajność:					300 - 400 g/m2 (lustra),

300 - 600 g/m2 (materiał izolacyjny),

Rozpuszczalność:				toluen;

Palność:					łatwopalny;

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr B-350/94.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Podłoże oczyścić, odtłuścić, osuszyć i wyrównać.

- Klej nanieść punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni.

- Powierzchnię wraz z naniesionym klejem należy następnie przyłożyć do klejonego podłoża aby w ten sposób rozprowadzić klej na obu podwierzchniach.

- Rozłączyć klejone powierzchnie i odczekać na odparowanie rozpuszczalnika - 5 - 15 min. W skrajnych warunach czas odparowania rozpuszczalnika może się wydlużyć nawet do 30 min.

- Po odparowaniu rozpuszczalnika (powierzchnia nalożonego kleju jest „sucha” - nie klei się do palca) należy zlączyć i  mocno docisnąć obie klejone powierzchnie.

- Ułożenie przyklejonego materiału można poprawiać tylko przesuwając, bez odklejania złączonych powierzchni.

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w kartusze 310 ml

Przechowywać przez 12 miesięcy (od daty produkcji) w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

Klej jest wrażliwy na przechowywanie w ujemnej temperaturze.

UWAGI:

- W przypadku klejenia materiałów nietypowych zaleca się wstępne wykonanie prób.

- Nie należy nakładać zbyt dużej ilości kleju - po utworzeniu „kożucha” na powierzchni kleju, rozpuszczalnik nie będzie miał możliwości odparowania.

- Kleju nie należy stosować do polistyrenu (styropianu) i miękkiego PCV!

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz zachować ostrożność konieczną przy stosowaniu środków łatwopalnych.

- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.