KARTA TECHNICZNA NR 1 / SN / 01

TYTAN

SILIKON NEUTRALNY

Silikon neutralny jest jednoskładnikowym, szybkoutwardzalnym uszczelniaczem który reagując z wilgocią atmosferyczną tworzy trwałą, elastyczną i niekurczliwą spoinę. Ze względu na swój neutralny charakter posiada doskonałą przyczepność do materiałów gładkich i porowatych, takich jak szkło, stal, aluminium, ceramika, glazura, drewno, granit, beton i wiele tworzyw sztucznych, np. PCV.

Masa wytrzymuje duże różnice temperatur, jest odporna jest na działanie promieni ultrafioletowych, a własności fizyczne pozostają niezmienne przez wiele lat. Produkt posiada doskonałe właściwości dielektryczne (niewielkie zmiany właściwości dielektrycznych w zależności od temperatury, częstotliwości prądu i wilgotności powietrza).

ZASTOSOWANIA

- uszczelnianie połączeń pomiędzy oszkleniami  a ramami i ościeżnicami

- uszczelnienia w przemyśle samochodowym, lotniczym i stoczniowym

- jako szczeliwo w przemyśle elektrycznym i elektronicznym

- złącza zawijane, złącza typowe i stykowe

- technika klimatyzacyjna, chłodnicza i grzewcza.

- złączy następujących materiałów: szkło, metal, aluminium, drewno, ceramika budowlana, glazura, beton, cegła, tynk, PCV

DANE TECHNICZNE

Kolor:						biały, bezbarwny, czarny, brązowy, szary

Gęstość:					1,00 g / cm3

System utwardzania:			neutralny (oxim)

Obrabialność:				10 - 20 min.

Czas pełnego utwardzenia:			1 do 5 dni w zależności od grubości warstwy, 						wilgotności i temperatury

Twardość  wg. ShoreA:			18

Moduł @ przy wydłużaniu 100 %:		0,3 MPa

Wydłużanie przy zerwaniu:		400 %

Powrót elastyczny:				90 %

Temperatura stosowania:			od + 5C do + 40C

Odporność temperaturowa:		od - 50C do + 150C

Odporność na UV:				doskonała

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Atest PZH 2/B-42/95

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4501/2000

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Silikon TYTAN Neutralny pakowany jest w kartusze o pojemności 310 ml i folie o pojemności 600 ml.

Okres przechowywania 12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 0 o C do + 25 o C.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Przestrzegać ogólnych zasad BHP, podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić.

- Obszary robocze powinny być dobrze wentylowane.

- Nieutwardzony produkt może powodować podrażnienia skóry oraz działać drażniąco na błony śluzowe i oczy.

- W przypadku dostania się do oka przemywać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

- Chronić przed dziećmi.

PROCES USZCZELNIANIA I PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

CZYSZCZENIE PRZEDOPERACYJNE

- Łączone powierzchnie powinny być suche, czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.

- Należy również uważać aby powierzchnie nie były oszronione, gdyż wtedy nie można zagwarantować suchej powierzchni.

- Powierzchnie nie powinny być również przegrzane, gdyż w kontakcie ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej.

- Powierzchnie metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami zawierającymi aceton, metyloetyloketon lub alkohol metylowy.

GRUNTOWANIE

- Wszystkie powierzchnie szklane nie wymagają gruntowania, w pozostałych przypadkach jeżeli test nie wykaże takiej potrzeby nie gruntować.

- Szczególnie należy zwrócić uwagę na tworzywa sztuczne takie jak: PCV twarde, PCV miękkie, laminaty szklane, poliestry, drewno malowane i wykańczane, malowane aluminium i stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium walcowane i anodowane oraz żywice epoksydowe.

- Środki gruntujące nakładać unikając nałożenia poza powierzchnię na którą będzie stosowane szczeliwo.

- Ze względu na różnorodność tworzyw konstrukcyjnych użytkownik powinien we własnym zakresie  przeprowadzić próbę w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.

PROJEKTOWANIE I WYPEŁNIANIE SZCZELIN

- Minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm.

- Dla spoin o szerokości do 12 mm głębokość spoiny powinna wynosić  od 6 mm - zwiększając się do 8 mm przy szerokości 12 mm.

- Dla spoin powyżej 12 mm, stosunek szerokości do głębokości mieści się w granicach 2:1 przy czym głębokość układania uszczelniacza w spoinie nie powinna przekraczać 12 mm.

- W przypadku głębszych spoin należy je wypełnić pianką polietylenową  o zamkniętych porach. Zawsze należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki polietylenowej, należy użyć taśmy polietylenowej lub innej. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia uszczelnieniu pracę razem ze złączem.

- Generalnie nie należy dopuszczać do zetknięcia szczeliwa silikonowego ze spodem spoiny ani materiałami, które mogłyby uwalniać olej, rozpuszczalniki, bitum oraz inne plastyfikatory, np. unikać kontaktu z butylem używanym przy szybach zespolonych.

- W miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa, minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić 6 mm.

UKŁADANIE SZCZELIWA

- Szczeliwa układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy 310 ml lub folii 600ml.

- Przed użyciem kartusza należy obciąć końcówkę  pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny.

- W celu zapobieżenia zabrudzeniu okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosujemy taśmy samoprzylepne, które usuwamy  natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa. Obróbkę dokonujemy w czasie obrabialności, który wynosi od 5 do 15 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej otoczenia w którym prowadzimy prace.

- Spoiny wygładzamy czystą i gładką szpatułką mocząc w detergentach np. mydła i wody.

- Zwracamy uwagę, że szczeliwo wulkanizuje się na wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza nie powinno być prowadzone.

ZAKOŃCZENIE PRAC

- Nadmiar szczeliwa usuwamy z narzędzi i powierzchni nieporowatych przed jego utwardzeniem. Powierzchnie porowate czyścimy po utwardzeniu szczeliwa mechanicznie.

- W każdym przypadku należy uważać aby nie dopuścić do powstawania niekontrolowanych rys i niekontrolowanego odbarwienia kolorowych tworzyw sztucznych.

- Ponadto należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin w celu zapewnienia dokładnego i ciągłego przylegania  szczeliwa do powierzchni obrabialnej.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie stosować Tytanu Neutralnego do połączeń zanurzonych w wodzie np. przy budowie akwariów. Do tego celu stosować Tytan do Akwariów.

- Nie zaleca się stosowania Tytanu Neutralnego do produkcji szyb zespolonych.

- Nie poleca się stosowania na marmurze lub innych kamieniach naturalnych, proponujemy użyć Tytan do Marmuru i Kamienia Naturalnego.

- Istnieje niebezpieczeństwo odbarwiania bezbarwnych silikonów w styku z niektórymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    kolorowymi elastomerami organicznymi - dlatego należy przeprowadzić przed użyciem próbę.

- Przed przystąpieniem do uszczelnienia tworzyw sztucznych przeprowadzić próby.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie naszej najlepszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka, oddziały ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.