KARTA TECHNICZNA NR 2/PUR/02

# TYTAN do PCV PIANA MONTAŻOWO-USZCZELNIAJACA

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji,

uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

Produkt posiada wyjątkową przyczepność do różnego rodzaju profili  PCV, dlatego jest szczególnie  zalecany do profesjonalnego montażu ram drzwiowych i okiennych z Tworzywa. Niskoprężna formuła eliminuje wypaczanie się ram  i zapewnia pełne wypełnienie szczelin. Produkt wykazuje doskonałą przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych, typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: szkło, cegła, beton, tynk, drewno, metale, powierzchnie pokryte farbą, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Brak przyczepności do polietylenu, polipropylenu, silikonu i teflonu. Piana poliuretanowa Tytan  do PCV charakteryzuje się świetną termoizolacyjnością i dźwiękochłonnością oraz dużą odpornością na starzenie. Jest dodatkowo odporna na powstawanie pleśni i grzybów.

ZASTOSOWANIE

- osadzanie drzwi i okien;

- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;

- klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;

- łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych;

- izolacja cieplna dachów i stropodachów;

- wypełnianie szczelin miedzy płytami styropianowymi przy izolacji termicznej budynków;

- wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych , kabin samochodowych i łodzi;

DANE TECHNICZNE:

Skład:						4,4-diizocyjanian difenylometanu; propan-butan;

(dwufenylometan-4,4’-dwuizocyjanat); propelanty

Kolor:						jasno żółty

Czas krzepnięcia (pyłosuchość):		6-8  min (przy: 200C i 60% RH);

Czas wstępnej obróbki:			50 min (przy: 93% RH  i  18 h przy 15% RH);

Czas pełnego utwardzenia:			24 h;

Temperatura pracy (podłoża)		00C < +300C (optymalna +200C )

Temperatura puszki				>00C

Odporność termiczna (po utwardzeniu)	-600C do + 1000C

Gęstość:					0,025 - 0,03 g/cm3 (25 - 30 kg/m3)-PN-EN ISO 845

Wydajność:					do 47 litrów (750 ml)

Stabilność wymiarów (kurczliwość):		1 – 2 % (przy 230C, 50% RH, 24 godziny)

1-3% (przy 40)C,90%RH, 24 godziny) PN-92/C-89083

Chłonność wody:				<0.4% (po 24 godzinach)-DIN 53428

Wytrzymałość:				200 kPa (na rozrywanie)-DIN 53455

Wydłużenie przy rozerwaniu:			20%-DIN 53455

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% ugięciu:	70 kPa-DIN 53421

Wytrzymałość na ścinanie: 			80 kPa-DIN 53422

Przyczepność do PCV:			130 kPa

Przyczepność do drewna:			250 kPa PN- EN 1607:1999

Przyczepność do stali:			150 kPa PN- EN 1607:1999

Współczynnik przewodzenia ciepła:		0,03 W/mK-DIN 52612

Palność:					B3 (DIN 4102)

Struktura komórkowa: 			75-85% zamkniętych komórek –DIN ISO 4590

Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem):	aceton

SPOSÓB UŻYCIA:

- wolne od kurzu i brudu powierzchnie robocze należy zwilżyć wodą;

- osadzanie okien i drzwi należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz przy użyciu łączników mechanicznych.

- intensywnie wstrząsać  puszką (ok. 30 sekund) w celu dokładnego wymieszania składników;

- zdjąć kołpak ochronny i przykręcić dyszę dozująca do zaworu puszki;

- w czasie dozowania piany pozycją roboczą puszki jest pozycja „do góry dnem”;

- Wielkość strumienia piany regulować przez nacisk na dysze dozująca;

- Po nałożeniu pianę należy zwilżyć wodą;

- Szczeliny o szerokości do 5 cm wypełniać w 50%  ich głębokości – piana powiększa swoją objętość po nałożeniu;

- szczeliny szersze niż 5 cm wypełnić stopniowo warstwami, a każdą z warstw zwilżyć wodą;

- nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem).

- jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 15 min należy oczyścić zawór i dyszę dozującą czyścikiem TYTAN;

- po pełnym utwardzeniu pianę zabezpieczyć przed działaniem promieni UV pokrywając silikonem, farba, tynkiem, akrylem. lub innymi materiałami zabezpieczającymi.

## WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU

wydajność robocza jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Z jednej puszki o zawartości 750 ml możemy uzyskać do 47 litrów piany oraz możemy wypełnić ok. 28 mb szczeliny o przekroju 18cm2.

Podane zużycie jest szacunkowe ponieważ nie uwzględnia ubytków w trakcie wykonywania prac, jak również odpadów związanych z obróbką wstępna. Wydajność podawana jest w optymalnych warunkach i przy swobodnym spienianiu.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

- Atest PZH Nr HK/B/1416/01/98

- Aprobata Techniczna  Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-3600/99

- Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE;

Termin ważności wynosi 18 miesięcy od daty produkcji. Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z piana w temp. powyżej +40°C i w pobliżu otwartego ognia. Puszki przechowywać w pozycji pionowej zaworem do góry.

| ilość piany w puszce | 750 ml |
| --- | --- |
| Ilość puszek w kartonie | 16 szt. |
| ilość na palecie | 768 szt. |
| waga 1 szt./ 1 kartonu | 0,90 kg / 14,6 kg |

UWAGI I ZALECENIA BHP:

- zaleca się używanie ubrania roboczego, okularów i rękawic ochronnych;

- w czasie stosowania odpowiednio wietrzyć pomieszczenie i unikać wdychania oparów, w razie potrzeby stosować aparaty do ochrony dróg oddechowych;

- unikać kontaktu piany  ze skórą, w razie dostania się piany do oczu należy je natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem;

- produkt palny, nie stosować piany w pobliżu otwartego ognia i nie palić tytoniu podczas pracy;

- pojemnik znajduje się pod ciśnieniem;

- puszki nie wolno zgniatać, ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu;

- nie przechowywać w temp. większej niż +40C;

- nie podgrzewać puszki z pianą za pomocą otwartego ognia, grzejników, palników i innych sztucznych źródeł grzewczych;

- przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci;

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

SELENA S. A. 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241B

Tel.(071) 783 83 01, fax: (0-71) 783 83 00, http://www.selena.pl