KARTA TECHNICZNA NR 4A / PUR/97

PIANA POLIURETANOWA							TYTAN ZIMOWA

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania i monta¿u materia³ów budowlanych w warunkach zimowych. Spieniana za pomoc¹ CO2 powstaj¹cego w wyniku reakcji wilgoci (zawartej w powietrzu) z izocyjanianem. Wykazuje doskona³¹ przyczepnoœæ do typowych materia³ów budowlanych takich jak: ceg³a, beton, tynk, drewno, szk³o, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PU. Produkt wytwarzany na licencji fiñskiej korporacji YIT. Charakteryzuje siê œwietn¹ termoizolacyjnoœci¹ i dŸwiêkoch³onnoœci¹, du¿¹ odpornoœci¹ na starzenie.  Piana jest odporna na powstawanie pleœni i grzybów.

ZASTOSOWANIE

osadzanie drzwi i okien;

izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;

klejenie i izolowanie paneli œciennych, blach falistych, dachówek itp.;

wyg³uszanie i uszczelnianie œcian dzia³owych oraz kabin samochodowych i ³odzi;

³¹czenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych;

izolacja cieplna dachów i stropodachów;

DANE TECHNICZNE:

Sk³ad:						4,4-diizocyjanian difenylometanu; propan-butan;

(dwufenylometan-4,4’-dwuizocyjanat);

Kolor:						jasno ¿ó³ty;

Czas krzepniêcia (py³osuchoœæ):		12 - 18 min (przy: 200C i 60% RH);

Czas wstêpnej obróbki:			60 min (przy: 93% RH  i  18 godzin przy 15% RH);

Czas pe³nego utwardzenia:			24 h;

Temperatura pracy:		-10(C - +30(C (min. temp. pod³o¿a: 0(C, min.temp. puszki: +10oC, temp.przechowywania +5oC do +40oC);

Odpornoœæ termiczna (po utwardzeniu):	-60oC - +100oC;

Gêstoœæ:					0.022 g/cm3    (22.4 kg/m3);

Stabilnoœæ wymiarów (kurczliwoœæ):		<3,5% (temp. +40(C, 95% RH 24h);

Ch³onnoœæ wody:				1,16% (po 24h);

Przyczepnoœæ:				0.22 MPa (do stali);

0.27 MPa (do drewna);

Wytrzyma³oœæ:				0.07 MPa (na œciskanie);

0.21 MPa (na rozci¹ganie);

Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a:	0.036 W/mK;

Palnoœæ:					B3 (DIN 4102);

Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem):	aceton;

Tabela danych technicznych

| Temperatura otoczenia oC | +20 | 0 | -5 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wydajnoœæ [l]

750ml

500ml

45

30

40

27

35

23

30

| 20 |
| --- |
| Czas utwardzania (h) | ok. 1,5 | Ok. 3-6 | ok. 5-8 | Ok. 8-12 |

ZGODNOŒÆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŒCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Pañstwowego  Zak³adu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr B-1334/95

Aprobata techniczna ITB Nr: AT-15-2217/96

SPOSÓB U¯YCIA:

wolne od kurzu i brudu powierzchnie robocze nale¿y zwil¿yæ wod¹;

puszkê z pian¹ nale¿y doprowadziæ w sposób naturalny do temperatury pokojowej;

mocno wstrz¹saæ  puszk¹ (ok. 30 sekund) w celu dok³adnego wymieszania sk³adników;

zdj¹æ ko³pak ochronny i przykrêciæ dyszê;

w czasie nak³adania piany pozycj¹ robocza puszki jest pozycja „do góry dnem”;

iloœæ wydobywanej piany reguluje siê przez nacisk na r¹czkê dyszy;

pian¹ nale¿y wype³niaæ szczeliny o szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 3 cm  i do 50% ich g³êbokoœci - piana powiêksza swoj¹ objêtoœæ po na³o¿eniu;

nadmiar piany po utwardzeniu usun¹æ metodami mechanicznymi (np. no¿em).

po pe³nym utwardzeniu piany nale¿y zabezpieczyæ j¹ przed dzia³aniem promieni UV u¿ywaj¹c do tego np. mas silikonowych, tynku, farb;

jeœli pracê przerywa siê na d³u¿ej ni¿ 15 min nale¿y zawór puszki oczyœciæ czyœcikiem;

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w puszki o poj. 500,600 i 750 ml.

Przechowywaæ przez 9 miesiêcy (od daty produkcji) w suchym i ch³odnym miejscu. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z pian¹ w temp. powy¿ej +40 (C i w pobli¿u otwartego ognia. Aby uchroniæ zawór przed zatkaniem utwardzon¹ pian¹ nale¿y puszki przechowywaæ w pozycji pionowej. Puszki nie wolno zgniataæ, ani przebijaæ nawet po ca³kowitym opró¿nieniu.

UWAGI:

Osadzanie okien i drzwi nie mo¿e odbywaæ siê bez u¿ycia ³¹czników mechanicznych. W celu unikniêcia negatywnego wp³ywu promieniowania UV na pianki, nale¿y utwardzon¹ pianê os³oniæ odpowiednim kitem, uszczelniaczem lub innymi materia³ami, zabezpieczaj¹cymi przed UV.

OSTRZE¯ENIA I ZALECENIA BHP:

zaleca siê u¿ywanie ubrania roboczego, okularów i rêkawic ochronnych;

w czasie stosowania odpowiednio wietrzyæ lokal i unikaæ wdychania oparów, w razie potrzeby stosowaæ aparaty oddechowe izoluj¹ce;

unikaæ kontaktu piany  ze skór¹, w razie dostania siê piany do oczu nale¿y je natychmiast przemyæ wod¹ i skonsultowaæ siê z lekarzem;

nie stosowaæ piany w pobli¿u otwartego ognia;

puszki nie wolno zgniataæ, ani przebijaæ nawet po ca³kowitym opró¿nieniu;

nie przechowywaæ w temp. wiêkszej ni¿ +40(C;

nie podgrzewaæ puszki z pian¹ w s³oñcu, za pomoc¹ otwartego ognia, grzejników, palników i innych sztucznych Ÿróde³ grzewczych;

przechowywaæ w miejscach niedostêpnych dla dzieci;

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zosta³y udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badañ i doœwiadczeñ, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi u producenta  i w naszej Spó³ce. Ka¿dy z u¿ytkowników  tego materia³u upewni siê na wszelkie mo¿liwe sposoby, w³¹cznie ze sprawdzeniem produktu koñcowego w odpowiednich warunkach, o przydatnoœci dostarczanych materia³ów dla osi¹gniêcia celów zamierzonych przez niego. Spó³ka , jej oddzia³y ani upowa¿nieni przedstawiciele  nie  mog¹ ponosiæ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawid³owego, b¹dŸ b³êdnego u¿ycia  jej materia³ów.