KARTA TECHNICZNA NR 20/KL/98

KLEJ UNIWERSALNY

TYTAN

Klej uniwersalny charakteryzuje się dużą siłą klejenia i szybkim czasem wiązania. Po utwardzeniu daje elastyczną, bezbarwną, wodoodporną i odporną na starzenie się spoinę. Nadaje się do klejenia wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

- Klejenie styropianu (kasetonów, ekranów zagrzejnikowych), drewna i materiałów drewnopochodnych (parkiet), glazury, ceramiki, szkła, korka, sztucznej skóry i wykładzin podłogowych do podłoży cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo - gipsowych i drewnianych, cegły itp.

DANE TECHNICZNE:

Skład: 					poli (octan winylu), metanol;

Kolor:						bezbarwny;

Gęstość:					0,97 g/cm3 (20°C);

Sucha pozostałość:				43 % (± 1 %);

Rodzaj spoiny:				elastyczna;

Temperatura pracy:				od +10°C;

Czas pracy:					20 - 60 sec;

Czas wstępnego utwardzania:		20 - 60 min;

Czas pełnego utwardzenia:			do 8 h;

Odporność temp. spoiny po utwar.:	od -50°C do +40°C  (krótkotrwale do +80°C);

Wydajność:					500 ml/m2, (0,48 kg/ m2);

Rozpuszczalność:				metanol, denaturat;

Palność:					łatwopalny;

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada  zatwierdzenie Państwowego  Zakładu Higieny w Warszawie :

Atest PZH Nr B-1216/96

SPOSÓB UŻYCIA:

- Powierzchnie klejonych elementów wyrównać, oczyścić, odtłuścić i osuszyć.

- Nałożyć cienką warstwę kleju na powierzchnię obu klejonych elementów.

- Po około 30 - 60 sekundach obie powierzchnie połączyć i mocno docisnąć.

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w pojemniki o pojemności: 400 ml, 1 litr i 3 litry. Na zamówienie: 5 litrów i 10 litrów.

Przechowywać bezterminowo w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -10°C do +30°C.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz zachować ostrożność konieczną przy stosowaniu środków łatwopalnych.

- Stosować sprzęt ochrony osobistej.

- Prace wykonywać w warunkach przepływu (wietrzone pomieszczenia).

- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.

- Po wykonaniu prac pomieszczenie należy starannie wywietrzyć.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia  i wskazówki  zostały udzielone  na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta  i w naszej Spółce. Każdy z użytkowników  tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka , jej oddziały ani upoważnieni przedstawiciele  nie  mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia  jej materiałów.